Метод приложения термодинамики необратимых процессов

к решению задач литейного производства.

Вейник А.И.

Статья в сборнике «Теплообмен между отливкой и формой»,

под ред. Вейника А.И., Минск, Вышэйшая школа, 1967, стр. 5-17.

При подготовке формы и металла, формировании отливки и ее дальнейшей обработке литейщику приходится сталкиваться с большим числом явлений – термических, механических, химических, фазовых, поверхностных, волновых (вибрационных), гидродинамических, фильтрационных, упругих, пластических и т.д., - которые органически между собой связаны и так или иначе влияют на качество готового изделия. В комплексе (с учетом взаимного влияния) все эти явления могут быть рассмотрены методами термодинамики необратимых (реальных) процессов, развитой автором. В статье показывается, как следует прилагать новую термодинамику к изучению различных явлений, и приводятся конкретные примеры использования теории при анализе процессов испарения и конденсации, плавления и затвердевания.

Теория базируется на следующем постулате.

Для каждой формы движения существует (и может быть найден) характерный параметр Е – обобщенный заряд, или просто заряд (это термический заряд, объем, масса, электрический заряд, количество движения и т.д.), - который с количественной и качественной стороны однозначно определяет эту форму движения, а следовательно, и макрофизические свойства (состояние) системы, связанные с этой формой движения.

Например, при двух формах движения (система располагает двумя внутренними степенями свободы, n = 2) для определенного макрофизического свойства А на основе постулата можно записать

А = f(Е1; Е2)

или в дифференциальной форме

dА = В1dЕ1 + В2dЕ2						(1)

где

В1 = ((А/(Е1)Е2 ;    В2 = ((А/(Е2)Е1				(2)

Производные величины В1 и В2 первого порядка также характеризуют некоторые макрофизические свойства системы (тела). Поэтому на основе постулата имеем

В1 = f1(Е1; Е2) ;

В2 = f2(Е1; Е2)

и в дифференциальной форме

dВ1 = С11dЕ1 + С12dЕ2					(3)

dВ2 = С21dЕ1 + С22dЕ2					(3)

где

С11 = ((В1/(Е1)Е2 = (2А/(Е21					(4)

С12 = ((В1/(Е2)Е1 = (2А/((Е1(Е2)				(4)

С21 = ((В2/(Е1)Е2 = (2А/((Е2(Е1)				(4)

С22 = ((В2/(Е2)Е1 = (2А/(Е22					(4)

Производные макрофизические свойства С второго порядка могут быть выражены через заряды, и для них могут быть также найдены общие и дифференциальные уравнения вида

dС11 = D111dЕ1 + D112dЕ2					(5)

dС12 = D121dЕ1 + D122dЕ2					(5)

dС21 = D211dЕ1 + D212dЕ2					(5)

dС22 = D221dЕ1 + D222dЕ2					(5)

где D – макрофизические свойства третьего порядка, и т.д.

Дифференциальные уравнения (1), (3), (5) и т.д. выражают обобщенный закон состояния, согласно которому любое данное макрофизическое свойство тела находится как сумма величин, каждая из которых пропорциональна соответствующему обобщенному заряду.

Из выражения (4) можно получить

С12 = С21							(6)

Аналогичным образом для уравнения (5) соблюдаются равенства

D112 = D121 = D211 ;    D122 = D212 = D221			(7)

и т.д.

Дифференциальные соотношения (6), (7) и т.д. выражают обобщенный закон взаимности, согласно которому существует симметрия во взаимном влиянии внутренних степеней свободы системы.

Обобщенные законы состояния и взаимности имеют цепной характер, так как они распространяются на макрофизические свойства любого порядка. Этим законам можно придать конкретную форму, если в величины А, В, С, D и т.д. вложить определенный физический смысл.

Например, если под А понимать внутреннюю энергию системы, тогда В приобретает смысл обобщенных потенциалов Р (это абсолютная температура, давление, химический потенциал, электрический потенциал, скорость и т.д.), С – смысл величин, обратных емкостям системы по отношению к соответствующим зарядам, D – коэффициентов в уравнениях, определяющих емкости в функции зарядов и т.д. При этом из основного постулата получаются пять главных законов – сохранения [его уравнение имеет вид (1)], состояния [уравнение типа (3)], переноса [уравнение этого закона получается из (3)], взаимности [типа соотношений (6) и (7)] и диссипации (этот закон выводится путем анализа процесса переноса заряда), - которые составляют фундамент теории термодинамики необратимых процессов. Более подробно соответствующие законы изложены в работах [1-6].

В термодинамической теории основную роль играют заряды Е и потенциалы Р. Поэтому для возможности успешного применения этой теории надо овладеть методом определения величин Е и Р применительно к различным условиям (для разных явлений).

Основным правилом нахождения величин Е и Р служат выражения (2), переписанные в виде

Р1 = ((U/(Е1)Е2 ;    Р2 = ((U/(Е2)Е1				(8)

где U – внутренняя энергия системы, дж. Скорость изменения внутренней энергии при изменении некоторого, например первого, заряда и постоянных прочих зарядах равна первому потенциалу.

С целью определения величин Е и Р можно воспользоваться выражение для работы

dQ = РdЕ   дж,						(9)

ибо изменение внутренней энергии равно совершенной работе (первый закон).

Заряд и потенциал можно также найти, если известны выражения для энергии

U = (1/2)КР2 = (1/2)РЕ = (1/2)АЕ2   дж			(10)

или для теплоты диссипации (пятый закон)

dQд = – КdР2 = – dРdЕ = – АdЕ2   дж,			(11)

где К – емкость системы по отношению к данному заряду;

А – величина, обратная емкости (К = 1/А).

Таким образом, для определения величин Е и Р предлагается использовать формулы (8) – (11). Выбор формулы диктуется теми исходными сведениями, которые известны об изучаемом явлении. Проиллюстрируем сказанное конкретными примерами, относящимися к каждой из перечисленных формул.

Выражениями типа (8) в 1874 г. воспользовался Гиббс для определения химического потенциала. По Гиббсу, химический потенциал равен производной внутренней энергии по массе при постоянных объеме и энтропии.

Формула (9) явилась основным выражением, в виде которого было первоначально установлено понятие работы. При этом потенциалом служила сила, а зарядом – пройденный путь (работа есть сила, умноженная на перемещение). Позднее это понятие было использовано для определения работы применительно к механическим явлениям (механическая работа равна произведению давления на изменение объема). Для электрических явлений с помощью выражения (9) найден потенциал, равный работе перемещения единичного электрического заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную, потенциал которой равен нулю.

При выборе Е и Р с помощью формулы (9) надо применительно к изучаемому явлению получить выражение для работы. В этом выражении величина (или величины), стоящая под знаком дифференциала, представляет собой заряд, а множитель перед зарядом есть потенциал. Соответствующий пример для явлений поляризации диэлектрика (напряженность Е внешнего электрического поля есть потенциал, а вектор поляризации Р единицы объема диэлектрика – заряд) и намагничивания магнетика (напряженность Н внешнего магнитного поля есть потенциал, а вектор намагничивания М единицы объема магнетика – заряд) приведен в курсе [7].

Аналогичным образом Клаузиусом в 1865 г. было установлено понятие энтропии (термический заряд) как частное от деления количества тепла (термическая работа) на абсолютную температуру (термический потенциал).

В работе [8] для явлений информации в качестве потенциала выбрана функция Шеннона

Ри = Н = – (рi log2pi   бит,					(12)

где pi – вероятность осуществления i-го исхода (например, вероятность вытаскивания черного шара из ящика с черными и белыми шарами). При этом заряд информации представляет собой частное от деления работы информации на потенциал:

dЕи = dQи/Ри   дж/бит.					(13)

Такая постановка вопроса позволяет включить информацию в число явлений, рассматриваемых термодинамикой необратимых процессов и подчиняющихся пяти главным законам.

Хорошим примером использования выражения (10) служат волновые (вибрационные) явления. При распространении упругих волн в среде энергия волны определяется известной формулой

U = (1/2)(2a2((Ft   дж,					(14)

где ( – круговая частота, 1/сек;

а – амплитуда колебания, м;

( – плотность среды, кг/м3;

( – скорость распространения волны, м/сек;

F – площадь сечения волновода (тела), м2;

t – время, сек.

Сопоставляя выражения (10) и (14), можно получить, в частности, такой вариант выбора заряда и потенциала (теория допускает известную свободу в выборе этих величин) [1, 5, 8]:

Ев = (a((Ft   н(сек,						(15)

Рв = (a   м/сек.						(15)

Интересно отметить, что распространение волнового заряда происходит с уменьшением частоты (это уменьшение незначительно, и его можно заметить только на больших расстояниях) и амплитуды. Согласно третьему закону (переноса), затухание частоты и амплитуды с расстоянием определяется уравнением баланса заряда на поверхности излучателя

– d((a)/dx = Ав(a   1/м,					(16)

где Ав – относительный коэффициент отдачи волнового заряда (Ав = (в/Lв), 1/м;

(в – коэффициент отдачи волнового заряда, н(сек/м3;

Lв – проводимость волновода, кг/(м(сек).

Интегрирование уравнения (16) дает

((a)/((0a0) = exp(–Авх)					(17)

Индексом 0 отмечены начальные значения величин (при х = 0). При относительно небольших расстояниях экспоненциальная зависимость (17) превращается в линейную (разлагаем экспоненту в ряд)

(((a) = Ав(0a0х   м/сек,					(18)

где

(((a) = (0a0 – (a   м/сек.

Другой пример использования формулы (10) – распространение электромагнитных волн. Согласно закону Планка, энергия n квантов, испускаемых источником излучения в единицу времени (рассматривается корпускулярный механизм излучения),

Uэ = (nh   вт,							(19)

где ( – частота, 1/сек;

h – постоянная Планка, дж(сек.

В этой формуле нет множителя 1/2, так как при корпускулярном излучении не происходит постепенное заряжание (или разряжание) системы от нуля до значения Еэ , что служит причиной появления множителя 1/2.

Выражение (19) расчленяется на заряд и потенциал следующим образом [8]:

Еэ = nh   дж;   Рэ = (   1/сек.					(20)

Аналогичный результат получается при феноменологическом рассмотрении проблемы:

Еэ = (э(F   дж;   Рэ = (   1/сек.				(21)

где

(э = Wt = (nh)/( (F)    дж(сек/м3 ;

W – объемная плотность энергии волны, дж(сек/м3.

Распространение электромагнитных волн сопровождается уменьшением частоты (эффект покраснения спектра) вследствие диссипации. С расстоянием частота изменяется по экспоненциальному [формула (17)]

(/(0 = exp(–Аэх)						(22)

или линейному [относительно малые х, формула (18)]

(( = Аэ(0х    1/сек						(23)

закону, причем

Аэ = 8,12(10-27 1/н = 2,5(10-4 1/Мпс.

Отсюда следует, что наблюдаемое красное смещение спектра далеких галактик объясняется не эффектом Доплера (расширением Вселенной, т.е. разбеганием галактик), а эффектом диссипации (пятый закон).

Наконец, приведем пример использования формулы (11). При распространении высокочастотного электрического поля в диэлектрике скорость выделения тепла диссипации определяется выражением [9, 10]

Q(дэв = 5,5(10-11 ( tg( fЕ2   вт/м3

или

Qдэв = 5,5(10-11 ( tg( fЕ2(Ft   вт,				(24)

где ( – диэлектрическая проницаемость тела;

tg( – тангенс угла диэлектрических потерь;

f – частота электрического поля, 1/сек;

Е – напряженность электрического поля в материале, в/м.

В соответствии с формулой (11) выражение (24) можно расчленить на заряд и потенциал, например следующим образом:

Еэв = 5,5(10-11 ( tg( Е2(Ft   дж,				(25)

Рэв = f   1/сек,							(25)

Этот вариант в принципе не отличается от варианта (21) для электромагнитного поля, если принять, что

(эв = 5,5(10-11 ( tg( Е2t   дж(сек/м3				(26)

Частота f электрического поля уменьшается с расстоянием по закону типа (22) и (23). Этот эффект, обусловленный диссипацией, заметно проявляется лишь при больших х.

Рассмотренные примеры достаточно полно иллюстрируют метод определения величин Е и Р с помощью формул (8) – (11). Проанализируем теперь с помощью термодинамики необратимых процессов испарение и конденсацию, плавление и затвердевание тел.

Процессы испарения и конденсации, плавления и затвердевания описываются следующей совокупностью уравнений, учитывающих фазовую, диффузионную, термическую, механическую и электрическую связанные внутренние степени свободы системы:

Ji = –,						(27)

где i = 1, 2, 3, 4, 5;

(ir = (ri ;							(28)

J – поток заряда (фазовой массы mф , диффузионной массы mд , термического заряда S, объема V и электрического заряда ();

( – коэффициент отдачи заряда (основной или перекрестный) на поверхности испарения или плавления;

(Р – разность (напор) потенциала между поверхностью и окружающей средой (разность фазовых ((ф и диффузионных ((д потенциалов, температур (Т , давлений (р и электрических (( потенциалов) [8].

Термический, механический и электрический эффекты при фазовом превращении определяются отношением соответствующих потоков:

s = Js/Jф   дж/(кг(град) ;					(29)

h = Jv/Jф   м2/кг ;						(29)

q = J(/Jф   к/кг .						(29)

Первая формула характеризует количество перенесенного термического заряда при переносе 1 кг фазовой массы (при испарении 1 кг жидкости или расплавлении 1 кг твердого тела), вторая – количество перенесенного объема и третья – количество перенесенного электрического заряда.

В неравновесных условиях термический (s), механический (h) и электрический (q) эффекты зависят от напоров всех потенциалов и изменяются с изменением степени необратимости процесса. В равновесных условиях все напоры обращаются в нуль кроме ((ф . При этом величины s, h и q превращаются в физические константы:

s = Js/Jф = (sф/(фф = (sф =Кsф/Кфф   дж/(кг(град) ;		(30)

h = Jv/Jф = (vф/(фф = (vф =Кvф/Кфф   м3/кг ;		(31)

q = J(/Jф = ((ф/(фф = ((ф =К(ф/Кфф   к/кг .		(32)

Здесь правые части получены с помощью закона отношения проводимостей (согласно этому закону отношение двух проводимостей равно отношению соответствующих емкостей [3-5]).

Автором высказана общая гипотеза (предположение), согласно которой любая мольная емкость (основная и перекрестная) должна иметь одинаковые значения в рамках определенных классов веществ (при сравниваемых условиях). Законы Дюлонга и Пти и Джоуля и Коппа для теплоемкостей твердых тел подтверждают эту гипотезу применительно к теплоемкостям. В работах [1-5, 8] эта гипотеза получила частное подтверждение для электроемкостей. Если она справедлива, то отношения емкостей (sф , (vф и ((ф  в формулах (30) – (32) также должны иметь (при сравнимых условиях) одинаковые значения для различных веществ.

В таблицах 1 и 2 приведены некоторые данные применительно к процессу испарения (температура сравнения Т = 298( К). Они заимствованы из справочников [11, 12]. Как видим, коэффициент (sф отличается хорошим постоянством. У элементов он несколько возрастает с атомным номером (особенно заметно у легких элементов).

Для соединений постоянство коэффициента (sф соблюдается при одинаковом числе атомов в молекуле и молекулярном весе. Именно по этим признакам следует классифицировать вещества при определении коэффициента (sф .

Одинаковость коэффициента (sф для различных веществ следует рассматривать как правило определения энтропии (термического заряда) газов, так как при (sф = s . Для газообразных элементов среднее значение (при Т = 298( К) (sф = s = 172,5 кдж/(кг(атом(град), для соединений - (sф = s = 248,5 кдж/(кг(атом(град).

Необходимо отметить, что известное эмпирическое правило Трутона, согласно которому отношение удельного тепла парообразования rф к температуре Тф кипения есть величина, постоянная для всех веществ, не отвечает действительности. В этом легко убедиться, если умножить формулу (30) на температуру Тф :

r = Тфs = Тф(sф = Тф(Кsф/Кфф)   дж/кг.

Очевидно, сохраняться постоянным должно не отношение rф/Тф , а отношение полной работы термического заряда (теплоты) r к температуре Тф , т.е.

r/Тф = s = (sф   дж/(кг(град).

Разность  r – rф = Тф(s – sф)  не учитывается правилом Трутона. Она возрастает с уменьшением Тф , что приводит к уменьшению отношения rф/Тф . Это хорошо иллюстрируется данными, приведенными в табл. 1 и 2 (отношение rф/Тф значительно меньше (sф и снижается с уменьшением Тф ).

Таким образом, в теоретически найденном правиле (30) коэффициент (sф обладает значительно большим постоянством (которое есть следствие одинаковости соответствующих емкостей), чем отношение rф/Тф в эмпирическом правиле Трутона.

Проверка теоретического правила (31) показывает, что коэффициент (vф отличается исключительным постоянством для всех веществ, находящихся в газообразном состоянии (речь идет о процессах парообразования). При р = 1,013 бар и Т = 273( К = 0( С коэффициент (vф = 22,41 м3/кг(моль. Таким образом, известный закон Авогадро (килограмм-молекулы разных газов при одинаковых давлениях и температурах занимают одинаковые объемы) вытекает как следствие из закона отношения проводимостей, гипотезы о постоянстве мольных емкостей разного рода и термодинамических особенностей процесса парообразования.

Для проверки теоретического правила (32) пока нет достаточного количества экспериментальных данных (это относится в равной мере к процессам парообразования и плавления).

С помощью уравнений (27) может быть найдено эффективное значение коэффициента теплоотдачи (э , которое учитывает влияние на процесс теплообмена кипения (или плавления), диффузии, разностей давлений и электрических потенциалов:

(э = –  (sфТф(((ф/(Т) –  (sдТф(((д/(Т) –  (QQ –  (svТф((p/(Т) –  (s(Тф(((/(Т)  вт/(м2град) (33)

где (QQ – обычный (термический) коэффициент теплоотдачи, вт/(м2град).

Анализ показывает, что фазовое превращение (кипение и плавление) увеличивает интенсивность теплоотдачи в десятки и сотни раз, диффузия – в несколько раз, электрообмен – в десятки и сотни раз и т.д.

Применительно к процессам плавления (и затвердевания) теоретическое правило (30) обнаруживает удовлетворительное постоянство коэффициента (sф для различных веществ. Его можно рассматривать как правило определения энтропии s (термического заряда) (в табл. 3 температура сравнения Т = 500( К). Средние значения коэффициента (sф для жидкостей приведены в нижеследующей таблице:

| Т, (К | (sф = s, (кдж/ (кг(атом(град) |
| --- | --- |
| 500 | 82,1 |
| 1000 | 99,2 |
| 1500 | 118,3 |
| 2000 | 121,6 |

Из табл. 3 видно, что отношение теплоты rф к температуре Тф плавления значительно меньше коэффициента (sф и претерпевает слишком большие изменения.

В теоретическом соотношении (31) постоянство коэффициента (vф для процессов плавления соблюдается значительно хуже, чем для процессов испарения. Это значит, что в первом случае вещества должны классифицироваться по более узким признакам, чем во втором.

Интересные результаты получаются также при анализе методами термодинамики необратимых процессов химических явлений. Например, в случае тройной мономолекулярной реакции вида

А(В; В(С; С(А						(34)

термический, механический и электрический эффекты вдоль направления АВ определяются формулами

SАВ  = ISАВ/IхАВ = (SхАВ/(ххАВ = (SхАВ = КSхАВ/КххАВ   дж/(кг(град);	(35)

hАВ  = IVАВ/IхАВ = (VхАВ/(ххАВ = (VхАВ = КVхАВ/КххАВ   м3/кг;		(35)

qАВ  = I(АВ/IхАВ = ((хАВ/(ххАВ = ((хАВ = К(хАВ/КххАВ   к/кг.		(35)

Суммарные термический, механический и электрический эффекты:

S = SAB + SBC + SCA	 дж/(кг(град)				(36)

h = hAB + hBC + hCA	 м3/кг					(36)

q = qAB + qBC + qCA	 к/кг					(36)

Правые части равенств (35) получены с помощью закона отношения проводимостей. Они равны левым частям только в условиях равновесной реакции, когда напоры всех потенциалов (фазового, диффузионного, электрического, температуры и давления), кроме химического, равны нулю. В неравновесных условиях величины s, h и q являются функцией степени необратимости процесса.

Для равновесной реакции коэффициенты s, h и q превращаются в физические константы. Они имеют одинаковые значения для отдельных классов веществ, в пределах которых соблюдается постоянство (одинаковость) соответствующих емкостей.

Литература.

1. Вейник А.И. Термодинамика, Минск, 1965.

2. Вейник А.И. Техническая термодинамика и основы теплопередачи, М., 1965.

3. Вейник А.И. Об ошибочном понимании термодинамики, «Известия высших учебных заведений. Энергетика», 1965, № 3.

4. Вейник А.И. Новая система термодинамики обратимых и необратимых процессов, Минск, 1966.

5. Вейник А.И. Термодинамика необратимых процессов, Минск, 1966.

6. Вейник А.И. Термодинамический метод изучения процесса формирования отливки. В сб.: Приложения теплофизики в литейном производстве, Минск, 1966.

7. Микрюков В.Е. Курс термодинамики, М., 1955.

8. Вейник А.И. Общая феноменологическая теория переноса. В сб.: Теплофизика в литейном производстве, Минск, 1967.

9. Нетушил А.В., Жуховицкий Б.Я., Кудин В.Н., Парини Е.П. Высокочастотный нагрев диэлектриков и полупроводников, М.-Л., 1959.

10. Вейник А.И. Расчет отливки, М., 1964.

11. Физико-химические свойства элементов. Справочник, Киев, 1965.

12. Верятин У.Д., Маширев В.П., Рябцев Н.Г., Тарасов В.И., Рогозкин Б.Л., Коробов И.В. Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник, М., 1965.